## Slide 1
Nano-concreto
www.nano-link.org
Versión 032117.2

## Slide 2
Durante la actividad de hoy estaremos convirtiendo el material más común y utilizado en un material compuesto con base en nanotecnología.
Visión general

## Slide 3
Molienda criogénica
Micro pulverización (molienda)
Molienda en polvo
Los
procesos
de nano-tecnología
se obtienen utilizando equipo en laboratorios como este.
Podemos emular los procesos de nanotecnología con equipos como este.
Laboratorio
Laboratorio casero
Notes: Title: Conventional Lab
Explains the conventional equipment found in nanoprocessing:
Ultra fine micro-grinder – reduces the particle size of the materials) by 60%
Cryo (freeze) chamber – used for freezing material (makes it easier to crush)
Tensometer – used for tensile testing, the most fundamental mechanical test performed on materials, with results normally reported in Pascals (a unit of pressure). Related topics: Hooke’s law, Young’s modulus (elasticity), and the stress-strain curve.
Title: Kitchen Lab
Explains equipment to be used in the Nanocrete module:
Coffee grinder to reduce the size of the material
Testing scenario (for tensile strength testing)

## Slide 4
Prueba de tensión: Tracción
Pruebas adicionales produjeron resultados similares.
Reglas:
  Agua en exceso disminuye la fuerza del concreto…la cantidad apropiada permite el flujo y la funcionalidad.
  El tiempo de curado lo afecta todo, el curado apropiado mejora todas las propiedades del concreto.
  El concreto se endurece según pasa el tiempo pero a mayor tiempo se fractura y agrieta.
Relación área superficial a volumen: las partículas finas llenaron los espacios vacíos entre los granos de cemento y hubo mejor dispersión.
 | Perlita | Nano-Perlita
Masa (curado) | 152 g | 147 g
Tiempo de curado | 6 días | 6 días
Carga (fallo/rotura) | 36 lb | 43 lb
Proporción de mezcla | 6:4:4 | 6:4:4
Notes: Title: Tensile Testing
Introduces possible testing observations.

## Slide 5
Análisis - Conclusiones
23.4μm
2.92mm
Micrografías provistas por
micrografía electrónica de Nano-Link
Perlita
Perlita molida
Prioridad de fuerzas e interacciones: hubo cambio en la zona de contacto, la hidratación aumentó por la dispersión y esto se traduce en mayor reactividad.
Extensión de la actividad: se pueden alterar distintas variables como condiciones en el proceso y tiempo de curado. Adicional, la mezcla puede variar.
Aunque el agregado (Perlita molida) solo pudo reducirse a un promedio de 25mm (utilizando métodos caseros de laboratorio), el material cambió significativamente y los resultados obtenidos apoyaron las predicciones o el efecto a nivel nano: un material compuesto en nano-escala ligero pero fuerte.
Relación área superficial a volumen: las partículas finas llenaron los espacios vacíos entre los granos de cemento y hubo mejor dispersión.
Notes: Title: Analysis/Conclusions?
Discusses the nano-effect observations.
Discuss the scale bars and the measurements achieved by micro-grinding the Perlite.
There is a question on the evaluation that requires conversion of the two measurements in the electro micrograph to nanometers. Discuss that our particle is not at the nanolevel, but it is 1-one thousandth away and significantly reduced from the bulk aggregate.

## Slide 6
Nano-mecanismo
El nano-mecanismo se refiere a los principios o sistema que explican el efecto a nivel nano que es observado.
En este caso, el contacto partícula-partícula y el aumento en la hidratación.
Referencias:
Video del modelo y explicación de la hidratación. “Hydration of Cement, National Science Foundation” https://archive.org/details/gov.fhwa.ttp.vh-438
Para el aumento en la relación área de superficie a volumen referirse al “SEM”.
Describir cómo las partículas del cemento podrían reaccionar con las partículas a nano escala (por el aumento en área de superficie).
Notes: Title: The Nanomechanism
Discusses the possible nano-effect observations.

## Slide 7
Nanotecnología en el concreto
Procesos a nano escala: Moler o pulverizar un componente, Perlita (el agregado), para reducir su tamaño.
Procesamiento del material: Proporciones de los componentes en la mezcla, hidratación, curado, prueba de caída.
Propiedades del material:
  Las pruebas de tracción producen resultados positivos consistentes - un material compuesto ligero pero fuerte.
  Caída, flujo y densidad.
Conceptos de nanociencia:
  Sentido de escala - tamaño de la Perlita antes y después del procesamiento.
  Relación área de superficie a volumen - se remueve espacio desperdiciado con aire, dispersión.
  Prioridad de las fuerzas e interacciones – hidratación en partículas a menor escala, puentes de hidrógeno e interacciones Van Der Waals.
Notes: Title: Where’s the Nanotechnology?
This is background information; it can be used to reinforce what was learned during the activities.

## Slide 8
Conceptos que debes conocer
Cemento y concreto son conceptos diferentes.
El cemento consiste en mezclar óxidos de calcio, silicio y aluminio.
El cemento “Portland” y materiales similares se fabrican calentando piedra caliza (una fuente de calcio) con arcilla y moliendo este producto (llamado clínker) con una fuente de sulfato (comúnmente yeso).
Notes: Title: Nanocrete Terms to Know
Use this slide as a primer or for review of terminology encountered in the module. Add terms as needed.

## Slide 9
Conceptos que debes conocer
Cementoso - Se refiere a ser de cemento o ser como el cemento.
Proporción de la mezcla (“ratio”) - Siempre se establece como agregado: agua: cemento en términos de unidades, Ej.: 3: 2: 1 es una proporción común para el concreto (“bulk concrete”). Las proporciones pueden variar.
Componentes - El cemento es un componente del concreto. El agua y el agregado son componentes adicionales que forman parte del concreto.
Micro pulverización (molienda) y molienda en polvo - Son procesos a nivel nano que se utilizan para reducir el tamaño de un material.

## Slide 10
Conceptos que debes conocer
Aditivos o agregados - Mezclas en forma de polvo o fluidos que le otorgan al concreto ciertas características que no se pueden obtener con mezclas tradicionales de concreto.
Viscosidad - Es la resistencia que tiene un fluido a fluir.
Curado e hidratación - El concreto se solidifica y endurece después de mezclarlo con agua y colocarlo en posición debido a un proceso químico conocido como hidratación. El agua reacciona con el cemento, que une los otros componentes, creando un material similar a la piedra. La reacción es exotérmica (genera calor) y se debe tener cuidado ya que la acumulación de calor puede afectar la integridad del material.

## Slide 11
Conceptos que debes conocer
Capacidad de trabajo - Definida por la capacidad de la mezcla para ser colocada y compactada en molde sin “sangrado” o segregación de los componentes (con vibración). Esto depende del contenido de agua, el agregado (distribución de forma y tamaño), el contenido de cemento y el tiempo (nivel de hidratación). Aumentar el contenido de agua o agregar aditivos químicos aumenta la funcionalidad del concreto. El exceso de agua conduce a un mayor sangrado (agua superficial) y/o la segregación de los agregados (cuando el cemento y los agregados comienzan a separarse), y el concreto resultante tiene una menor calidad.
Caída - La capacidad del concreto para deformarse bajo su propio peso sin restricción alguna, excepto por la fricción de la superficie.
Mecánica de hidratación - Se refiere al proceso de eliminación de agua.

## Slide 12
Nano-concreto en el futuro
Ingeniería civil
Ingeniería estructural
Arquitectura
Ingeniería mecánica
Aeroespacial
“Waterless Concrete Building on the Moon”
Crédito de imagen: NASA
Notes: Title: Nanocrete…What’s the Future?
Concludes the module or initiates further research/study about Nanocrete.
Concrete is unique in construction in that it is the only material exclusive to the concrete industry (it’s their business) and is therefore the beneficiary of a large proportion of the research and development money available from the industry.
Discuss jobs/areas of future study in this technical area. News feeds are a good source for this information. Some of the most promising areas for research/employment are listed on the slide. Go over each one, concluding with the most current/exciting developments in construction/defense/aerospace/medicine/etc. regarding the content covered in this module.
Example: during development of this module, new advancements included those reported in the referenced articles: “How nanotechnology can change the concrete world” and “Waterless concrete for the moon.” Imagine… building your concrete house on the moon!

## Slide 13
Nano-reducción
Preparativos
Introducción de conceptos: concreto, material compuesto (“composite”), nanotecnología utilizada en el procesamiento.
Pre-actividad
Preparativos
Los estudiantes trabajan en grupo para procesar y producir un material cementoso a nivel de nanopartículas.
Los estudiantes llevan a cabo las pruebas de tracción (“tensile”) en la muestra a base de nanopartículas y en la muestra original (“bulk material”) y graban los resultados utilizando una cámara.
El efecto del nano-concreto
Preparativos
Discusión e ilustración del nano-mecanismo que se ocurre (hidratación, área superficial).
Repaso de conceptos centrales de nano-concreto.
F
L
U
J
O
G
R
A
M
A