## Slide 1
Tradución: Prof. Amilcar A. Rincón Charris - Inter American University of Puerto Rico - Bayamon Campus y
Prof. Rogerio Furlan – University of Puerto Rico at Humacao

## Slide 2
Unidad 4 Cuidados de Procesamiento General, Contaminación y Daños
Conferencia 1
Cuidados de Procesamiento General, Contaminación y Daños

## Slide 3: Contenido
Introducción
¿Qué es Contaminación?
Tipos de Contaminación
Fuentes de Contaminación y su Prevención
Preparación de Materiales
Daños
Notes: <number>

## Slide 4: Introducción
Procesado, equipo de procesamiento, facilidades de procesamiento (e.g., cuartos limpios), y el personal que desempeña procesos pueden causar contaminación, daños, o ambos a productos en escala micro y nano.
Debido a que este curso se centra en el procesado, se debe primero atender estas preocupaciones generales.
Notes: <number>

## Slide 5: Contenido
Introducción
¿Qué es Contaminación?
Tipos de Contaminación
Fuentes de Contaminación y su Prevención
Preparación de Materiales
Daños
Notes: <number>

## Slide 6: ¿Qué es Contaminación?
Contaminación es un término general usado para describir material no deseado que afecta negativamente la fabricación o síntesis de un nanoproducto.
Un nanoproducto tiene al menos una dimensión en la escala nanométrica.
La escala definirá el efecto del contaminante a este nivel.
Contaminación afecta tres áreas principales:
  Rendimiento de producción
  Desempeño
  Confiabilidad
Notes: <number>

## Slide 7: Rendimiento de producción
Procesar en un ambiente contaminado puede causar varios problemas, incluyendo: un cambio en las dimensiones y una alteración en las propiedades de los materiales.
Hay varios procesos de control de calidad para minimizar problemas de contaminación.
La contaminación hace que menos nanoproductos completen el procesamiento y aumenta los costos de producción.
Notes: <number>

## Slide 8: Desempeño
Zonas de contaminación pequeñas pueden escaparse de los procesos de control de calidad
Materiales aparentemente limpios pueden contener contaminantes no detectados que pueden afectar el desempeño de un producto
Notes: <number>

## Slide 9: Confiabilidad
El problema más serio de contaminación es la falla de un producto.
Falla es la principal preocupación de industrias médicas, espaciales y de defensa.
La confiabilidad puede ser un problema mayor en el mercado consumidor. Por ejemplo, un celular que no sea confiable puede causar que el consumidor cancele su contrato de servicios.
Pueden haber implicaciones financieras si hay problemas de confiabilidad.
Notes: <number>

## Slide 10: Impacto de la Contaminación en el Rendimiento de Produccíon
El impacto de la contaminación es una función del tamaño del nanoproducto y el tamaño, tipo y concentración del contaminante.
Notes: <number>

## Slide 11: Efecto del Tamaño del Defecto versus Tamaño del Nanoproducto
# de Productos
Defectuosos= 1
# de Productos
Defectuosos = 8
# de Productos
Defectuosos = 20
Rendimiento=
64-8 64
x 100 = 87.5%
Rendimiento =
256-20 256
x 100 = 92.19%
En este ejemplo, se mantuvo constante el tamaño del defecto y se cambió el tamaño del nanoproducto.
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 12: Contenido
Introducción
¿Qué es Contaminación?
Tipos de Contaminación
Fuentes de Contaminación y su Prevención
Preparación de Materiales
Daños
Notes: <number>

## Slide 13: Tipos of Contaminación
Para análisis se divide la contaminación en las siguientes categorías:
  Partículas
  Iones
  Átomos
  Moléculas
Estos contaminantes pueden incrementar cuando se realiza fabricación en la nano escala.
Notes: <number>

## Slide 14: Partículas
Son objetos pequeños que pueden adherirse a materiales y es la forma más común de contaminación.
Partículas en suspensión en el aire, como perfume, son una clase especial de partículas conocidas como aerosoles.
Las partículas poseen una variación amplia de tamaños.
Notes: <number>

## Slide 15
Tamaño Relativo de Partículas
40 µm – Apenas Visible a Simple Vista
Moléculas de Gas
Virus
Humo de Tabaco
Bacterias
Neblina
Góbulo Rojo (adulto)
Polvo de Harina, polen
Cabello Humano
Arena de Playa
0.1 - 1 nm
2 – 100 nm
10 – 300 nm
0.2 – 10 µm
1 – 50 µm
7.5 µm
5 – 50 µm
50 – 120 µm
100 µm and up
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 16: Tamaño Relativo de Partículas
Cabello Humano ≈100 µm Dia.
Partícula ≈10 µm Dia.
Partícula ≈0.5 µm Dia.
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use

## Slide 17: Iones
Contaminación Móvil Iónica (CMI) puede contribuir a corrosión y alterar características eléctricas, cambiar el desempeño y factores de confiabilidad.
CMI comunes son el Grupo I de iones de la tabla periódica.
Notes: <number>

## Slide 18: Contaminación Móvil Iónica
Átomos en forma iónica
Sólo una pequeña concentración de CMI, 1010átomos/cm2 o menos, son necesarios para causar problemas.
  Para referencia, átomos superficiales tienen una densidad de cerca de 1014 átomos/cm2.
    Luego, 1010 átomos/cm2 es sólo 1 contaminante por 10,000 átomos.
Como su nombre lo implica, CMI tienen gran mobilidad
  CMIs pueden moverse a través de un nanoproducto electrónico aún luego de haber pasado por pruebas eléctricas y luego de ser enviado, causando fallas durante su operación.
Materiales del Grupo I como sodio, potasio y litio son muy comunes como CMIs.
Notes: <number>

## Slide 19: Impurezas Metálicas Típicas que pueden Contaminar Algunos Nanoproductos, pero son Esenciales en Sistemas Biológicos
Metales Pesados
  Hierro (Fe)
  Cobre (Cu)
  Aluminio (Al)
  Cromo (Cr)
  Tungsteno (W)
  Titanio (Ti)
Metales Alcalinos (encontrados en el Grupo IA, muy reactivos)
  Sodio (Na)
  Potasio (K)
  Litio (Li)
Notes: <number>

## Slide 20: Contaminación Atómica, Molecular, de Película Delgada, y Residual
Puede provenir del kkquímicos, incluyendo agua DI (de-ionizada).
Puede provenir de reacciones químicas.
Puede provenir del ambiente.
Puede provenir de humanos.
Notes: <number>

## Slide 21: Moléculas Orgánicas
Orgánico se refiere a cualquier compuesto que contenga carbono.
Contaminantes orgánicos incluyen moléculas, películas delgadas y residuos que quedan del procesamiento o por exposición.
Contaminantes orgánicos típicos incluyen bacterias, residuos de procesamiento, lubricantes, vapores, detergentes y solventes.
Bacteria, por ejemplo, crece en sistemas de aguas y en superficies que no se limpian de forma regular.
  Una vez presentes en la fabricación y síntesis, bacterias pueden actuar como contaminación por particulados o pueden contribuir a concentración de iones orgánicos y metálicos.
Notes: <number>

## Slide 22: Inorgánicos
Inorgánicos se refiere a cualquier compuesto que no contenga carbono.
Contaminantes inorgánicos incluyen átomos, moléculas, películas delgadas y residuos dejados por el procesamiento.
Procesamiento basado en plasma, por ejemplo, puede dejar contaminantes de las paredes de la cámara y de las interacciones entre el substrato y el plasma.
Notes: <number>

## Slide 23: Contenido
Introducción
¿Qué es Contaminación?
Tipos de Contaminación
Fuentes de Contaminación y su Prevención
Preparación de Materiales
Daños
Notes: <number>

## Slide 24: Fuentes de Contaminación
Literalmente, todo lo que entra en contacto con un producto durante la manufactura es una fuente potencial de contaminación.
Fuentes principales de contaminación:
  Aire
  Agua de procesamiento
  Facilidades de producción
  Químicos del procesamiento
  Personal del cuarto limpio
  Gases del procesamiento
Notes: <number>

## Slide 25: Aire
Aire, debido a la alta concentración de particulados y aerosoles, debe ser tratado antes de entrar a un cuarto limpio o ser usado en un ambiente controlado como en una campana extractora de vapores químicos.
Los niveles de limpieza del aire en cuartos limpios y campanas son identificados por los diámetros de los particulados y la densidad el el aire.
La calidad del aire se identifica por un número de clase (class number), esto es definido como el número of partículas de 0.5µm en diámetro o mayores en un pie cúbico de aire.
Notes: <number>

## Slide 26
Tamaño de Partículas y Límites de Densidad en el Ambiente de
Aire Limpio
(Partículas por pie cúbico de tamaño igual o mayor al tamaño de partícula mostrado)
Fed. Std. 209D Tamaños de Partículas
0.1 Micras 0.2 Micras 0.3 Micras 0.5 Micras 5.0 Micras
Clase 1  35 Part.  8 Part.  3 Part.  1 Part. NA
Clase 10  350  75  30  10 NA
Clase 100 NA  750  300  100 NA
Clase 1,000 NA NA NA  1,000  7
Clase 10,000 NA NA NA  10,000 70
Clase 100,000 NA NA NA 100,000  700
(Rural Area=2,000,000)
(City/Industrial = 5,000,000)
Notes: <number>

## Slide 27: Aire
Estrategias de aire limpio para nanofabricación y síntesis:
  Estaciones de Trabajo Limpio
  Diseños de Túneles/Bahías
  Cuartos Limpios Totales
  Mini-ambientes
Notes: <number>

## Slide 28: Estaciones de Trabajo Limpio
Una aproximación en la nanofabricación y síntesis es crear estaciones de trabajo individual como campanas químicas con filtros de aire y materiales que no suelten particulados.
Un cuarto amplio con estaciones de trabajo (o campanas extractoras) organizado en filas, de forma tal que los productos bajo fabricación puedan moverse a cada estación sin entrar en contacto con aire sucio.
Notes: <number>

## Slide 29: Estaciones de Trabajo Limpio
Los filtros en las campanas limpias son conocidos como filtros HEPA (High Efficiency Particle Attenuation, Atenuación de Partículas de Alta Eficiencia).
Los filtros HEPA consisten de grandes areas de fibras porosas dobladas en un contenedor con forma de un acordeón.
Los filtros HEPA permiten el paso a baja velocidad (90-100 ft/min) de un gran volumen de aire con una eficiencia de filtrado del 99.99%.
Notes: <number>

## Slide 30: Diseño del Filtro HEPA
Aire Sucio
Aire Limpio
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 31: Estaciones de Trabajo Limpio
Una campana limpia típicamente tiene un flitro HEPA montado en la parte superior.
Aire “sucio” es empujado a través del filtro y sale en un flujo laminar
Un escudo dirige el aire saliente sobre el area de trabajo dentro de la campana.
Estos tipos de campana son conocidos como campanas de flujo vertical laminar (FLV).
Notes: <number>

## Slide 32: Sección Transversal de la Campana FLV
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Pre filtro
Ventilador (Soplador)
Flujo de Aire
Superficie de Trabajo
Filtro HEPA
Aire Limpio
Notes: <number>

## Slide 33: Concepto de Túnel/Bahía
Para control más exigente de particulados las campanas limpias son las menos populares debido al potencial de contaminación inducida por el personal.
Este problema de contaminación puede ser resuelto al dividir el área de fabricación/síntesis en túneles o bahías separadas.
Notes: <number>

## Slide 34: Concepto de Túnel/Bahía
En este diseño, aire limpio entra desde arriba a través de los filtros HEPA construidos en el techo.
Los materiales son menos vulnerables a contaminación generada por el personal debido a que hay menos operadores en el área cercana.
Una desventaja, es que los diseños de túnel/bahía son más costosos de construir que las campanas y menos versátiles que los cuartos limpios cuando se necesitan hacer cambios de procesamiento.
Notes: <number>

## Slide 35: Diseño de Túnel/Bahía
Filtros HEPA
Aire Limpio
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 36: Estrategía del Cuarto Limpio Total
Esta estrategía emplea un area abierta de fabricación/síntesis.
Filtrado de aire se logra a través de filtros HEPA en el techo con ductos de retorno en el piso para generar un flujo continuo de aire.
El flujo continuo de aire limpio permite una recuperación rápida, es decir la cantidad de tiempo que le toma a los filtros retornar el aire del área de trabajo a condiciones aceptables de operación después de una perturbación.
Una facilidad de clase 1 cambia el aire cada 6 segundos!
Notes: <number>

## Slide 37: Cuarto Limpio Total
Van Aznt, Peter. Microchip Fabrication 4th Edition. McGraw Hill. New York. 2007
Aire Fresco
Piso de Losetas
Ventilador
Equipo
Óptico
Piso Perforado
Cuarto Limpio
Filtros HEPA
Base Rígida para Equipo Óptico
Recirculación de aire
Recirculación de aire
Sección transversal del flujo laminar de un cuarto limpio
Notes: <number>

## Slide 38: Mini-ambientes
El continuo incremento en costos de los cuartos limpios con limitado retorno de efectividad ha resultado en otro concepto de aislar materiales en ambientes tan pequeños como sean posible.
El problema de cómo encadenar un número de mini-ambientes, de tal manera que un producto nunca se expone al aire de la habitación se resuelve mediante el transporte de las muestras en un ambiente limpio.
Un ejemplo de la aplicación industrial de este enfoque es la Interfaz Estándar Mecánica (IFEM) de Hewlett-Packard’s
Notes: <number>

## Slide 39: Sistema IFEM
Sistemas IFEM tienen tres partes principales:
  La cápsula, o caja, para transportación de materiales.
  El mini-ambiente aislado en la siguiente estación de proceso.
  Un mecanismo para extraer y descargar materiales en cada estación de procesamiento susesiva.
Notes: <number>

## Slide 40: Sistema IFEM
Cápsula aislada con vacío o atmósfera inerte
Obleas de silicio en un casete
Interfaz Estándar Mecánica (IFEM)
Cámara de Proceso
Seguro de Carga
Brazo de carga robótico para obleas
Sello interno de la cámara principal
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 41: Sistema IFEM
IFEMs tienen la ventaja de:
  Mejor control de temperatura y humedad.
  Reducen las pérdidas de producción debidas a contaminación.
Sin embargo, las cápsulas pueden ser demasiado pesadas y costosas.
Robots pueden ser usados para manejar cajas de IFEM, lo que incrementa los costos y la complejidad.
Notes: <number>

## Slide 42: Facilidad de Producción
Una facilidad de producción es de suma importancia para las industrias de producción.
La contaminación puede ocurrir en cualquier etapa de la fabricación/síntesis.
Seguimientos estrictos al nivel de contaminación y de protocolos de procedimiento se requieren a menudo para asegurar un ambiente ultra limpio.
Notes: <number>

## Slide 43: El Cuarto Limpio Moderno
El diseño del cuarto limpio tradicional sigue el diseño de un salón de baile, donde los túneles de procesos individuales se abren a un pasillo central.
Cada cuarto limpio es un compromiso entre la limpieza y el costo, pero todos se construyen a partir de un diseño primario.
  Un cuarto sellado que se le suministra aire limpio.
  Materiales de construcción que son no contaminantes.
  Sistemas que previenen la contaminación accidental.
  Control de vibraciones, para equipos sensibles.
Notes: <number>

## Slide 44: Elementos del Cuarto Limpio
Los cuartos limpios utilizan una serie de técnicas para mantener alejada la contaminación y evitar efectos adversos en los procesos de fabrication/síntesis:
  Alfombras adhesivas
  Control de Estática
  Área de uso de batas
  Áreas de paso de doble puerta
  Aire a presión
  Limpiadores de zapatos
  Duchas de aire
  Guantes de limpieza
  Bahías de servicio
Notes: <number>

## Slide 45: Personal de Cuarto Limpio
Las personas son una de las mayores fuentes de contaminación en el cuarto limpio.
Un operador de cuarto limpio, incluso después de bañarse, puede generar entre 100,000 y 1,000,000 partículas por minuto – este número aumenta cuando una persona está en movimiento.
  Caminando a dos millas por hora, una persona libera hasta 5 milliones de partículas por minuto!
Notes: <number>

## Slide 46
American Air Filter Company
CONTAMINACIÓN HUMANA
HABLANDO NORMAL (saliva) – 2 a 3 pies
TOSER (saliva y tejido pulmonar) – 4 a 6 pies
ESTORNUDAR – 10 a15 pies @ 200 MPH, emite 1,400,000 partículas
Notes: <number>

## Slide 47: Personal de Cuarto Limpio
Partículas que pueden ser generadas por el personal pueden provenir de:
  Tejidos inertes de cabellos y piel
  Productos para el cabello
  Productos cosméticos
  Vellos o cabellos corporales
  Artículos de ropa
  Partículas variadas de la respiración
Notes: <number>

## Slide 48
CONTAMINACIÓN HUMANA
PARTICULADOS DE SALIVA CONTIENEN CASPA CONTIENE
Potasio Calcio
Cloro Cloro
Fosfato Carbono
Magnesio Nitrogeno
Sodio (Trazas)
SUDOR/TRANSPIRACIÓN CONTIENE COSMETICOS CONTIENEN
Sodio Hierro
Potasio Aluminio
Cloro Carbono
Sulfuro Titanio
Aluminio Magnesio
Carbono Potasio
Nitrógeno Sulfuro
Calcio
American Air filter Company
HUELLAS DACTILARES
CONTIENEN
        Sodio
        Potasio
        Cloro
        Fosforo
Notes: <number>

## Slide 49
American Air filter Company
Análisis de Partículas Cosméticas
Análisis de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX)
en un Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Notes: <number>

## Slide 50: Personal de Cuarto Limpio
Las personas deben estar aisladas, tanto como sea posible, del contacto directo con los nano materiales.
Dependiendo de la situación, el personal debe estar protegido por vestimenta especial para cuartos limpios (traje blanco, “vestido de conejo” o “bunny suit”), que consiste de gorro, máscara facial, traje entero (overol), botas y guantes.
Notes: <number>

## Slide 51: Vestimenta para Salón Limpio
Salones limpios modernos están diseñados para tener:
  Contención total de aerosoles y partículas generados por el cuerpo.
  Cero liberación de partículas del sistema de la ropa.
  Cero acumulación de carga eléctrica por descarga electrostática (ESD).
  Ninguna liberación de residuos químicos o biológicos.
Notes: <number>

## Slide 52
Cubierta de la cabeza
Gorra (por debajo de la cubierta de la cabeza)
Botas
Gafas de Protección
Máscara
Uniforme
Cubierta de los zapatos (por debajo de las botas)
Guantes
Libreta y papeles para uso específico en salon limpio
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 53: Protocolo para Vestirse
Notes: <number>

## Slide 54: Contenido
Introducción
¿Qué es Contaminación?
Tipos de Contaminación
Fuentes de Contaminación y su Prevención
Preparación de Materiales
Daños
Notes: <number>

## Slide 55: Agua Procesada
El agua utilizada en el proceso de fabricación debe pasar por un proceso de filtración riguroso, monitoreado constantemente para mantener la pureza.
El agua es, por lo general, el producto químico más usado en nanofabricación, utilizado principalmente en soluciones de limpieza químicas, dilución de otros productos químicos y como un enjuague.
Notes: <number>

## Slide 56: Agua Desionizada
Agua desionizada es un agua altamente purificada comúnmente utilizada en nanofabricación y síntesis.
  -Una serie de resinas de intercambio iónico especialmente manufacturados producen agua DI eliminando los iones móviles encontrados en el agua potable
El agua se cambia de un medio conductor a un medio resistente con una resistividad de 18 megaohm-cm a 25 ° C.
Agua desionizada es un solvente universal – muchas sustancias se disolverán en ella.
Notes: <number>

## Slide 57: Agua Desionizada (Continuación)
La pureza del agua DI es mantenida asegurándose que su resistividad es relativamente constante en 18 megaohm-cm.
Agua desionizada se refiere a menudo como agua de 18 megaohm.
Es importante recordar que el agua DI es un producto de un proceso químico y require precaución cuando utilizada
  Si se consume el agua desionizada, sales serán removidos del cuerpo humano, lo que puede ser potencialmente mortal.
Notes: <number>

## Slide 58: Agua DI
Agua desionizada puede contener los siguientes contaminantes:
  Iones disueltos
  Materiales Orgánicos
  Partículas
  Bacterias
  Silica
  Oxígeno disuelto
Algunos de estos contaminantes pueden eliminarse por la estricta vigilancia de pasos de filtración, mientras que otros, como el oxígeno, son una fuente constante de contaminación.
Notes: <number>

## Slide 59: Procesos Químicos
Ácidos, bases, sales, materia orgánica y disolventes utilizados en reacciones y sustratos deben ser de la más alta pureza.
Contaminantes químicos pueden incluir:
  Metales
  Particulados
  Productos químicos en trazas no deseadas.
Notes: <number>

## Slide 60: Procesos Químicos
A diferencia de agua, que se produce generalmente en el sitio, otros productos químicos de proceso son adquiridos y utilizados como llegan.
Los productos químicos están clasificados por grados:
  Comercial
  Reagente
  Electrónico
  Semiconductor
Grados de electrónica y semiconductores son los químicos más limpios y deben ser la pureza utilizada en nanofabricación cuando sea posible.
Notes: <number>

## Slide 61: Procesos Químicos
Los niveles de pureza química varían según el fabricante, pero todos los niveles de pureza química se indican mediante un grado de pureza.
Por ejemplo, un grado de pureza de 99.9% en una botella de ácido sulfúrico significa que la botella contiene el 99,9% de ácido sulfúrico y el 0,1% de otras sustancias.
Notes: <number>

## Slide 62: Gases de Proceso
Como procesos químicos, gases deben cumplir con los requerimientos de nivel de pureza estricta.
Calidad de gas se mide en cuatro categorías:
  Porcentaje de pureza
  Contenido de vapor de agua
  Particulados
  Iones Metálicos
Notes: <number>

## Slide 63: Gases de Proceso
La pureza del gas se establece por un número, con valores típicos que van desde 99,99 a 99.999999%, dependiendo del gas y su utilización en el proceso.
La pureza se expresa como el número de nueves a la derecha del punto decimal.
Por ejemplo; un gas que es 99.999999% puro se denomina "seis nueves puro".
Notes: <number>

## Slide 64: Limpieza del Sustrato
La limpieza del sustrato es esencial en todas las etapas del proceso de fabricación.
Hasta 20% de los pasos de proceso se refieren a alguna forma de limpieza.
Sobre las superficies de los sustrato se observan cuatro tipos generales de contaminación:
  Particulados
  Capas no deseadas de óxidos
  Residuos orgánicos
  Residuos inorgánicos
Notes: <number>

## Slide 65: Limpieza de la Superficie del Sustrato
Limpieza del sustrato es una serie de pasos de proceso.
Un proceso de limpieza sustrato debe:
  Remover todos los contaminantes de la superficie.
  No grabar o dañar la superficie del sustrato.
  Ser seguro y económico.
  Ser ecológicamente compatible.
Notes: <number>

## Slide 66: Cepilladoras de Superficie
Requisitos estrictas de limpieza de sustrato condujeron al desarrollo de cepilladoras mecánicas de superficie.
Estes equipos utilizan una base rotativa sobre la cual se coloca el sustrato, un cepillo giratorio y un chorro de agua DI dirigido hacia la superficie.
La combinación de las rotaciones del cepillo y el substrato crea una acción de limpieza de alta energía en la superficie.
Notes: <number>

## Slide 67: Cepilladora de Superficie
Spray de agua DI
Sustrato
Rotación
Cepillo giratorio
Base rotativa
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 68: Limpieza con Agua de Alta Presión
Este método fue desarrollado para aliviar el problema de las partículas que se pegan por electricidad estática en fotomáscaras de cristal y cromo.
Un pequeño chorro de agua presurizada de 2.000 a 4.000 psi es barrido por toda la superficie, removiendo tanto partículas grandes como pequeñas
Normalmente una pequeña cantidad de surfactante (agente humectante) es agregada al agua para actuar como agente antiestático.
Notes: <number>

## Slide 69: Ácido Sulfúrico
Ácido sulfúrico (H2SO4), calentado entre 90 ° y 125 ° C, remueve residuos inorgánicos y las partículas de la superficie.
Oxidantes, generalmente el peróxido de hidrógeno (H2O2), persulfato de amonio [(NH4)2S2O8], ácido nítrico (HNO3), o el ozono (O3), son adicionados para quitar los residuos de carbono convirtiéndolos en dióxido de carbono gaseoso (CO2).
Notes: <number>

## Slide 70: Ácido Sulfúrico y Peróxido de Hidrógeno
Esta mezcla es una solución de limpieza agresiva y puede utilizarse para limpiar superficies en todas las etapas de procesamiento; es especialmente eficaz para remover la fotoresina.
Dentro de la industria de semiconductores, esta solución se conoce como ácido de Carro o piraña.
Debido a su agresiva reactividad, la solución piraña puede ser sustituida por una solución más segura de se utilizar, denominada nanostrip.
Notes: <number>

## Slide 71: Ácido Fluorhídrico (HF)
HF se utiliza en el proceso de limpieza para quitar óxido nativo, una capa delgada, de calidad pobre de SiO2 que se forma naturalmente sobre sustratos de silicio.
Se utiliza una solución de agua y 49% HF para eliminar óxidos nativos de un sustrato de silicio, mientras que las diluciones de 1: 100 HF/agua se utilizan para eliminar los óxidos nativos en las capas de óxido previamente crecido.
HF también puede ser mezclado con amonio fluoruro para controlar mejor las tasas de remoción; esta mezcla se conoce como solución tamponada para remoción de óxidos (Buffered Oxide Etching - BOE).
Notes: <number>

## Slide 72: Estándar de Limpieza para el Silicio
En mediados de los años 60, los ingenieros de la empresa RCA desarrollaron un proceso de dos pasos para eliminar los residuos orgánicos e inorgánicos de substratos de silicio.
Hoy en día, existen muchos métodos para realizar el procedimiento de dos pasos.
Notes: <number>

## Slide 73: Estándares de Limpieza
Las limpiezas RCA son tan eficaces que hoy las fórmulas se denominan estándares de limpieza. El método es el mas utilizado generalmente.
La Limpieza Estándar 1 (SC-1) elimina los residuos orgánicos y establece una condición para la desorción de trazas de metales de la superficie del sustrato.
La Limpieza Estándar 2 (SC-2) elimina los iones alcalinos, hidróxidos y residuo complejos de metales de la superficie del sustrato.
Notes: <number>

## Slide 74: Estándares de Limpieza
Tipo de Limpieza | Recipes |  | 
SC-1: Orgánicos/Particulas | SC-1 (APM): NH4OH—1 part H2O—5 part H2O2—1 part | Piranha (SPM): H2SO4 H2O H2O2 | Acetona IPA H2O
SC-2: Metálicos | SC-2 (HPM): HCl—1 part H2O—6 to 8 part H2O2—1 to 2 part Heated to 75°-85°C | Piranha (SPM): H2SO4 H2O H2O2 | DHF: HF H2O
HF: Óxidos Nativos | DHF: HF—1 part H2O—1000 part | BHF: NH4F HF H2O | 
Steps | Standard Clean | Time
1. | HF | 5 min
2. | Enjágue (Agua DI) | 
3. | SC-1 | 12 min
4. | Enjágue (Agua DI) | 
5. | HF | 5 min
6. | Enjágue (Agua DI) | 
7. | SC-2 | 12 min
8. | Enjágue (Agua DI) / Secado (N2) | 
Notes: <number>

## Slide 75: Pulverización (Spray) versus Limpieza por imersión
La inmersión de un substrato en una serie de baños químicos es el método de limpieza estándar de hoy; sin embargo, como las dimensiones característica continúan poniéndose más pequeñas, la industria tiene una preocupación creciente sobre el uso de ese tipo de limpieza debido a:
  Aumento del costo de los productos químicos.
  Tanques de inmersión con una tendencia a volver a depositar los contaminantes.
  Estructuras con dimensiones características más pequeñas son difíciles de limpiar eficientemente con los métodos actuales.
Notes: <number>

## Slide 76: Limpieza Seca
La meta de las industrias es abandonar la limpieza húmeda, debido a la contaminación y el impacto ambiental.
Estos problemas han estimulado interés la en la utilización de limpieza con vapor o gas, utilizando principalmente las mezclas agua/HF.
Notes: <number>

## Slide 77: Limpieza Asistida por Sonificador de Ultrasonidos
La adición de ondas de energía sónica a un tanque de limpieza de productos químicos aumenta grandemente su eficacia y permite una temperatura más baja del baño.
Ondas sónicas son ondas de energía generadas a partir de transductores en el exterior del tanque.
Hay dos tipos de limpieza sónica
  Ultrasónica
  Megasónica
Notes: <number>

## Slide 78: Baño Ulltrasónico/Megasónico
Van Aznt, Peter. Microchip Fabrication 4th Edition. McGraw Hill. New York. 2007
Medio de limpieza
Muestras
Transductor
Notes: <number>

## Slide 79: Limpieza Ultrasónica
La gama de energía ultrasónica es de 20.000 a 50.000 Hz.
La limpieza ultrasónica mejora el enjuague por el efecto de cavitación.
  Las ondas pasan a través del líquido causando burbujas microscópicas que se forman y se colapsan en la superficie del sustrato rápidamente, induciendo una acción adicional de refregado microscópico que desplaza las partículas.
Notes: <number>

## Slide 80: Limpieza Megasónica
El movimiento lento o estático en la superficie del sustrato, un fenómeno de dinámica de fluidos, puede sostener partículas diminutas y evitar su exposición a la solución de limpieza.
La energía megasónica reduce la capa, exponiendo las partículas a la solución de limpieza y aumenta la velocidad de la solución en un fenómeno conocido como transmisión acústica.
La limpieza megasónica ocurre en 850 kHz.
Notes: <number>

## Slide 81: Limpieza Megasónica versus Limpieza Ultrasónica
Megasónica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ultrasónica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 |  | 
 | Diámetro parcial en micrómetros (µm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 82: Enjágue con Agua
La mayoría de las limpiezas húmedas son seguidas por un enjuague con agua desionizada para eliminar cualquier residuo de productos químicos de limpieza.
Tres técnicas serán discutidas:
  Enjágue por desbordamiento
  Enjágue con spray
  Combinación de enjágue por desbordamiento y por pulverización (spray)
Notes: <number>

## Slide 83: Enjágue por Desbordamiento
Este proceso utiliza un suministro constante de agua potable limpia.
Una caja ubicada en una estación de limpieza tiene DI agua que fluye de la parte inferior, moviéndose alrededor de los sustratos y saliendo para el drenaje.
También N2 gas burbujea desde el fondo y ayuda a la mezcla de los productos químicos sobre la superficie del sustrato.
Limpieza del sustrato se mide por la resistividad del agua desbordante.
Notes: <number>

## Slide 84: Sistema de Desbordamiento Simples y de Tres Etapas
1
2
3
Entrada de Agua
Salida para el Dreno
Entrada de Agua
Entrada de Nitrógeno
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 85: Enjágue con Pulverización (Spray)
La pulverización remueve productos químicos por medio de:
  Fuerza física del momento del agua.
  Diminutas gotitas constantemente golpeando la superficie del sustrato.
Pulverización utiliza menos agua que enjuagadoras de desbordamiento.
Sin embargo, aerosol de agua tiene CO2 atmosférico atrapado en él, lo que hace las lecturas de resistividad inválidas.
Notes: <number>

## Slide 86: Combinación de Enjágue por Desbordamiento y por Pulverización
Una combinación entre el desbordamiento y pulverización tiene una alta eficiencia de limpieza, conserva el agua y ahorra espacio.
Los sustratos son colocados en una enjuagadora seca y rociados con agua desionizada, al mismo tiempo que la cavidad de la enjuagadora se llena de agua hasta que comienza a desbordarse; entonces una trampilla en la parte inferior de la cavidad del enjuague se abre y el agua es drenada.
  Estos pasos se repiten varias veces hasta que los substratos estén limpios.
Notes: <number>

## Slide 87: Combinación de Enjágue por Desbordamiento y por Pulverización
Trampilla
Salida para el Dreno
Muestras
Pulverizador
Salida de Agua
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 88: Secado del Sustrato
Secado es un proceso extremadamente importante: cualquier agua que queda en la superficie del sustrato puede interferir con cualquier proceso posterior.
Hay muchas técnicas de secado:
  Secadora tipo centrífuga
  Vapor de alcohol isopropílico seco
  Tensión superficial/Secado Marangoni
Notes: <number>

## Slide 89: Secadora tipo Centrífuga (Spin-rinse Dryer) (SRD)
En ese tipo de equipo:
  Las barquillas que cargan los sustratos son fijadas en soportes alrededor de la superficie interna de un tambor.
  Un tubo con agujeros para agua DI y nitrógeno caliente está conectado con el centro del tambor.
  El proceso comienza con un enjuague de los substratos que giran alrededor del tubo central que rocía agua.
  El SRD cambia a rotación de alta velocidad que arroja el agua para fuera de los sustratos.
  El nitrógeno ayuda en la eliminación de cualquier gota de agua remanente.
Notes: <number>

## Slide 90: Secado en Vapor con Alcohol isopropílico (AIP)
En la parte inferior de la secadora hay una reserva climatizada de AIP con una zona de vapor por encima de la misma.
Un substrato con aguas residuales en la superficie es suspendido en la zona de vapor y el AIP reemplaza el agua.
Bobinas refrigeradas alrededor de la zona de vapor condensan el vapor de agua fuera de los vapores de AIP y el substrato se queda libre de agua.
Notes: <number>

## Slide 91: Secado con Vapor de AIP
Vapor de AIP
Reserva líquida de AIP
Agua condensada
Bobinas para
refrigeración
Zona de Vapor
Muestras
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Bobinas para
calentamiento
Notes: <number>

## Slide 92: Secado por Tensión Superficial /Marangoni
Los sustratos son sacados lentamente a través de una superficie de agua.
La tensión superficial remueve el agua la superficie del sustrato, dejándolo seco.
El efecto se incrementa cuando AIP y nitrógeno son dirigidos a la interfaz agua /sustrato.
Notes: <number>

## Slide 93: Contenido
Introducción
¿Qué es Contaminación?
Tipos de Contaminación
Fuentes de Contaminación y su Prevención
Preparación de Materiales
Daños
Notes: <number>

## Slide 94: Tipos de Daños
Cambios dimensionales
Cambios en enlaces químicos
Contaminación de material
Descarga electrostática
Procesamiento utilizando plasma es un buen ejemplo de cómo todos estos tipos de daño pueden ocurrir
Notes: <number>

## Slide 95: Daños Causados por Procesamiento Utilizando Plasma
Daños causados por el uso de plasma pueden ser debidos a:
  Espectro de energía inherente al plasma. Dependiendo del producto, este puede ser susceptible a los rayos X, luz (Ultravioleta, infrarroja, etc.), cargas eléctricas, arcos eléctricos y daños del bombardeo de iones.
  Sistemas de plasma también pueden ser una fuente de diversos residuos que pueden afectar al rendimiento.
Notes: <number>

## Slide 96: Daños Causados por Plasma
J. W. King, L. L. Williunis I Cirrrmt Opinion in Solid Stule and Mirreriuls Science 7 (2003) 413424
Images SEM; A: Después de etching B: Después de la remoción de residuos
A
B
Notes: <number>

## Slide 97: Daños Causados por Descarga Electrostática (DE)
DE es la transferencia incontrolada de la carga estática de un objeto a otro, que potencialmente puede dañar un producto.
DE puede crear una descarga de decenas de miles de voltios.
Aunque la cantidad de electricidad transferida durante la DE es pequeña (nanocoulombs), esta sigue siendo suficiente para vaporizar estructuras metálicas, causar ruptura dieléctrica y, debido a la acumulación de carga, atraer partículas a las superficies.
Notes: <number>