## Slide 1: Información General sobre Materiales, Seguridad y Equipos para la Nanotecnología ESC 211
Traducción: Prof. Esteban Rosim Fachini – Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2: Unidad 3 Visión General de Materiales
Conferencia 7
Clasificando los Materiales según sus Propiedades Físicas: Propiedades Eléctricas, Parte I

## Slide 3
Las Unidades Básicas para Hacer Materiales—Átomos
Átomos, Moléculas y Materiales
Modos de clasificar los Materiales
* Tipo de enlace químico
* Orgánico e Inorgánico
* Fase
* Estructura
* Propiedades químicas
* Propiedades físicas
Contenido
Notes: <number>

## Slide 4
Modos de Clasificar los Materiales
* ¿Qué significa “propiedades físicas”?
* Clasificando según las propiedades físicas
* Propiedades eléctricas:
- Conducción de Corriente Eléctrica
- Polarización (Propiedades
Dieléctricas)
* Conducción de electrones y de huecos
Contenido
Notes: <number>

## Slide 5: Propiedades Físicas
Las propiedades físicas son las que se pueden observar sin que la sustancia cambie químicamente.
Una propiedad física es cualquier propiedad del material que describa una interacción que no sea química con otros materiales o el ambiente.
Una propiedad del material puede ser constante o una función de variables tales como temperatura, presión o frecuencia de excitación.
Notes: <number>

## Slide 6: (1) Conducción de Corriente Eléctrica (2) Polarización (Propiedades Dieléctricas)
Hay dos tipos de Propiedades Físicas Eléctricas:

## Slide 7: Conducción de Corriente Eléctrica

## Slide 8: Las Corrientes Eléctricas pueden ocurrir en los Materiales por los Electrones, Huecos, Pares de Cooper (solamente en los superconductores), e Iones

## Slide 9: Terminología para la Conducción Eléctrica
Corriente Eléctrica
  El movimiento de carga a distancias macroscópicas en un material por la influencia de un campo eléctrico se llama corriente eléctrica o simplemente corriente.
  Corriente electrónica o mediante Huecos
  En algunos sólidos, electrones libres, huecos, o ambos se pueden mover a distancias macroscópicas debido a un campo eléctrico con relativa facilidad.
  Corriente Iónica
  En los plasmas, algunos sólidos y algunos líquidos, los transportadores de cargas pueden ser iones. En estos materiales, cationes o aniones se mueven macroscópicamente a través del sustrato transportando carga.
  Corriente por Par de Cooper
  Cuando los sólidos están en su estado superconductor, los transportadores de carga son electrones pareados (espín hacia arriba + espín hacia abajo).
Notes: <number>

## Slide 10: Terminología (continuación)
Conductividad
  Medida de cuán fácil es para que un campo eléctrico genere una corriente. (Medida normalmente en mhos/centímetro o Siemens/cm; S/cm). Generalmente se debe a los electrones y huecos e/o iones. La conductividad es un parámetro característico como la densidad. ¡Para un superconductor la conductividad es infinita!
  Resistividad
  Es el recíproco de la conductividad (normalmente medida en ohm-centímetros; Ω-cm). Es un parámetro característico del material como la densidad.
  Resistencia
  Depende de la resistividad del material y sus dimensiones. Es una medida de cuánto el material se opone al fluxo de la corriente eléctrica. Es definida como R = V/I dónde R es la resistencia, V es el voltaje impuesta a la muestra y I es la corriente resultante. No es un parámetro característico del material.
Notes: <number>

## Slide 11: Clasificación Eléctrica de los Materiales
Conductores
  Son materiales con electrones libres, huecos o iones abundantes de modo que permiten el movimiento de cargas a distancias macroscópicas (corriente) con relativa facilidad.
  Los metales como la plata, el cobre, el oro y el aluminio son buenos conductores eléctricos. Tienen resistividades en el orden de 10-6 Ω-cm.
Notes: <number>

## Slide 12: Clasificación Eléctrica de los Materiales (Cont.)
Aislantes (dieléctricos)
  Materiales sin conducción iónica y cuyos electrones no están disponibles para realizar el flujo eléctrico. Los electrones y huecos no están libres de modo que n y p son prácticamente cero.
  Elementos con capa de valencia llena, vídreos (SiO2), cerámicas y plásticos son buenos aislantes.
  Los electrones en esos materiales solamente se mueven a distancias sub-nanométricas cuando sujetados a un campo eléctrico; o sea, no conducen, solamente se polarizan (sólo tienen comportamiento dieléctrico).
Notes: <number>

## Slide 13: Clasificación Eléctrica de los Materiales (Cont.)
Semiconductores
  Materiales que tienen una conductividad entre un aislante (~10-8 S/cm) y un buen conductor (~106 S/cm).
  Los semiconductores elementales, como el silicio y el germanio, tienen cuatro electrones en la capa de valencia (elementos del grupo IV).
  Los semiconductores también pueden ser compuestos como GaAs y polímeros orgánicos como el poli(3-hexiltiofeno), abreviado como P3HT.
  De modo distinto a los metales, la conductividad de los semiconductores puede ser variada significativamenete mediante dopaje.
Notes: <number>

## Slide 14: Resistencia y Resistividad
Rearreglando  R = ρ x
L
A
R
A = área transversal
L
Ejemplos de unidades
ρ: Ohms-cm
R: Ohms
A: cm2
L: cm
ρ = R x
A
L
Resistividad
Resistencia

## Slide 15: Hablemos primeramente de corrientes eléctricas debido a electrones y huecos. Para esto, debemos recordar el hecho que solamente ciertos niveles de energía están permitidos para los electrones en los materiales.

## Slide 16
Nivel de energía | Energía
1 | -13.6 eV
2 | -3.4 eV
3 | -1.51 eV
4 | -.85 eV
5 | -.54 eV
Solamente hay ciertos niveles de energía permitidos para los electrones en los materiales. Ejemplo: niveles en el átomo de hidrógeno.

## Slide 17
http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
Energía
Niveles de los Electrones Internos
Niveles de la Banda de Conducción
Gap de Energía
Niveles de la Banda de Valencia
Niveles de Energía en Sólidos
Niveles de los Electrones de Valencia

## Slide 18: Estructura de la Banda de Energía para los Electrones de Valencia
Cada nivel de energía de un átomo está cuantizado y ocupado por dos electrones de espines contrarios.
Cuando se aproximan los átomos, los niveles de energía se desdoblan en estados muy cercanos y forman bandas energéticas debido a las interacciones mutuas entre los electrones.
http://optique-ingenieur.org/en/courses/OPI_ang_M05_C02/co/Contenu.html
Energía del electron (eV)
Energías permitidas
Distancia interatómica d
Notes: <number>

## Slide 19
La estructura de la banda energética se logra para la distancia interatómica en el equilibrio.
http://optique-ingenieur.org/en/courses/OPI_ang_M05_C02/co/Contenu.html
Estructura de la Banda de Energía (continuación)
Nivel del
Vacío ---------
Energía del electron (eV)
Energías permitidas
Distancia interatómica d
Notes: <number>

## Slide 20
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_band_structure
Estructura de la Banda de Energía para los Electrones de Valencia
solape
Banda de conducción
Banda de valencia
Energía del electrón
Aislante
Nivel de Fermi

## Slide 21
Estructura de la Banda de Energía para los Electrones de Valencia
http://psi.phys.wits.ac.za/teaching/Connell/phys284/2005/lecture-07/lecture_07/node5.html
“n”, el número de electrones libres por volumen, es constante para un metal.
“n” es función de la temperatura para un semiconductor intrínseco.
“p”, el número de huecos libres por volumen, es función de la temperatura para un semiconductor intrínseco.
n = p en un semiconductor intrínseco.

## Slide 22
¿Cuántos electrones y huecos libres hay en la Banda de Energía?
n
p
* El nivel de Fermi está en el medio del band gap cuando n = p.
* El nivel de Fermi no tiene que estar siempre en el medio.
* Cuando “n” no es igual a “p”, el material es llamado extrínseco.
Nivel de Fermi

## Slide 23
¿Cuál es la conexión entre la representación de la Banda de Energía y aspectos físicos de los electrones de Valencia?
Nivel de Fermi

## Slide 24: La Conexión entre la Banda de Energía y aspectos Físicos
As
Si
Si
Si
Si
Electrón enlazado
Electrón libre
(contribuye a “n”)
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Hueco libre
(contribuye a “p”)
Notes: <number>

## Slide 25: Expresiones Matemáticas para la Densidad de Corriente
La densidad de corriente J es más útil que corriente I porque no depende del tamaño de la muestra.
n y p dependen de la temperatura para un semiconductor intrínseco.
n y p dependen del dopaje para un semiconductor extrínseco.
¿Qué son los parámetros de mobilidad?
¿Qué unidades se usan?
¿Qué hace con que parezcan metales?
Campo eléctrico
Número de electrones libres por unidad de volumen
Número de huecos libres por unidad de volumen
Densidad de Corriente
Mobilidad del electrón
Mobilidad del hueco

## Slide 26: ¿Por qué los Semiconductores son tan especiales? Porque…
Pueden cambiar dramáticamente su conductividad si están dopados (semiconductores extrínsecos).
Pueden crear regiones de tipo n y p por dopaje diferencial en zonas distintas del material.
Se puede usar estas regiones para hacer uniones (“junctions”).
Un campo eléctrico significativo puede existir dentro del semiconductor. Esto no ocurre en un metal una vez que se aleja de su superficie.
Se puede aplicar campos externos para modular n y p.
No se puede modular n y p en un metal.

## Slide 27: Algunos Ejemplos de Semiconductores

## Slide 28: Semiconductores Inorgánicos
Carbono (C), Silicio (Si), Germanio (Ge)
Compuestos inorgánicos semiconductores
Notes: <number>

## Slide 29: Compuestos Inorgánicos Semiconductores
Materiales del grupo III/V
  La mayoría de los compuestos semiconductores están formados de elementos de los grupos III/V de la tabla periódica.
Arseniuro de Galio (GaAs)
  Es el material del grupo III/V más común.
Notes: <number>

## Slide 30: Compuestos Inorgánicos Semiconductores (Cont.)
Materiales de los grupos II/VI
  Materiales compuestos hechos de los grupos IIB/VIA.
Materiales comunes de los grupos II/VI son Telururo de cadmio (CdTe) y seleniuro de cinc (ZnSe).
Notes: <number>

## Slide 31: Compuestos Inorgánicos Semiconductores(Cont.)
Además de los materiales de los grupos III/V y II/VI, se pueden combinar los semiconductores intrínsecos para lograr materiales con las características eléctricas deseadas.
Germanuro de silicio (SiGe) y carburo de silicio (SiC) son algunos ejemplos de tales compuestos.
Notes: <number>

## Slide 32: Algunos Semi-Conductores Orgánicos
Pentaceno
Ftalocianina de cobre
CuPc
Poli(fenil vinileno)
PPV
Poli(3-hexiltiofeno)
P3HT
Moléculas Orgánicas (pequeñas)
Polímeros Orgánicos
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 33: ¿Y qué es Dopaje?

## Slide 34: Dopaje—Cambio de las concentraciones de Huecos y Electrones en los Semiconductores
Dopaje
  Es introducir una impureza (dopante) en un semiconductor inorgánico para cambiar sus propiedades electrónicas. Se emplean concentraciones bajas---no se trata de hacer una aleación.
  Hacer una oxidación parcial o añadir iones a un semiconductor orgánico para cambiar sus propiedades electrónicas.
  El grado de cambio de las propiedades eléctricas depende de la concentración relativa del dopante en el material.
Dopaje proporciona una oportunidad única de:
  Controlar la resistividad
  Generar conducción por electrones o huecos
  Reposicionar el nivel de Fermi
  Crear uniones (“junctions”)
Notes: <number>

## Slide 35: Impurezas vs. Contaminantes
Impureza
  Desde una perspectiva de un semiconductor, es una sustancia foránea, tal como un dopante, puesta intencionalmente para lograr cierto resultado deseado.
Contaminante
  Una sustancia foránea que se encuentra en el material de modo no intencional, normalmente en detrimento de su funcionamento normal.
Notes: <number>

## Slide 36: Dopantes de tipo P
Los dopantes de tipo P generan huecos porque el dopante usado tiene un electrón de valencia menos que el silicio.
En el caso del Si, el hueco proviene de que el silicio no puede completar el octeto de electrones de valencia.
Tipo “P” se refiere a que el hueco tiene carga positiva.
Notes: <number>

## Slide 37: Dopantes de tipo P (Cont.)
Son miembros del grupo IIIA de la tabla periódica
  Tienen 3 electrones de valencia, en vez de los 4 del silicio.
  El elemento básico es el boro (B).
Notes: <number>

## Slide 38: Dopantes de tipo P (Cont.)
Los átomos se enlazan covalentemente (comparten sus electrones de valencia). El boro sólo tiene 3e- para compartir y no hará uno de los enlaces.
Si
B
Si
electrón
hueco
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 39: Dopante de tipo N
Los átomos enlazarán covalentemente. El fósforo tiene 5 e- de valencia lo que resulta en un e- no enlazado, sobrante.
Si
Si
P
Electrón extra
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 40: Resumen de los Dopantes para el Silicio
 | Tipo N | Tipo P
Polaridad | Negativo | Positivo
Conducción | Electrones | Huecos
Elemento | P, As, Sb | B
Terminología del Dopante | Donante | Aceptador
Notes: <number>

## Slide 41: Dopantes para el Silicio
Dopante | Fuente | Nombre químico
Arsénico | AsH3 | Arsano
Fósforo | PH3 | Fosfano
Fósforo | POCl3 | Oxicloruro de Fósforo
Boro | B2H6 | Diborano
Boro | BF3 | Trifluoruro de Boro
Boro | BBr3 | Tribromuro de Boro
Antimonio | SbCl5 | Pentacloruro de Antimonio
Notes: <number>

## Slide 42: Recosimiento Termal Rápido - RTA
Este tratamiento se usa para reparar la estructura cristalina y ativar el dopante posibilitándole localizarse en sitios de substitución.
Algunos sistemas pueden dejar fluir un gas durante el proceso.
Típicamente se hace un calentamiento rápido de la muestra hasta 1200 °C (a 200 °C/sec). Por limitaciones de diseño, el proceso dura “minutos.”
Los hornos son adecuados para tiempos de proceso más demorados.
<number>
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 43
“Physics of Semiconductor Devices”, S.M. Sze and Kwok K. Ng, 3rd edition, John Wiley, Hoboken, NJ, 2007.
La Resistividad es Dependiente de la Concentración del Dopante en el Silicio

## Slide 44: Dopaje de Orgánicos: es la oxidación parcial o añadir iones a un semiconductor orgánico para modificar sus propiedades electrónicas.

## Slide 45
Conductividad vs. Concentración de Dopante para un sistema orgánico modelo
Appl. Phys. Lett. 2004, 84(10), 1707.
Notes: <number>

## Slide 46: Densidad de Corriente en Sólidos
Válido para semiconductores inorgánicos y orgánicos.
Válido para aislantes, excepto cuando n y p son prácticamente cero.
Válido para metales modificados adecuadamente.
Campo eléctrico
Número de electrones libres por volumen
Número de huecos libres por volumen
Densidad de Corriente
Mobilidad del hueco
Mobilidad del hueco