## Slide 1
Traducción: Prof. Esteban Rosim Fachini – Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2: Unidad 3 Visión General de Materiales
Conferencia 11
Clasificando los Materiales según sus Propiedades Físicas: Propiedades Magnéticas

## Slide 3
Las Unidades Básicas para Hacer Materiales—Átomos
Átomos, Moléculas y Materiales
Modos de clasificar los Materiales
* Tipo de enlace químico
* Orgánico e Inorgánico
* Fase
* Estructura
* Propiedades químicas
* Propiedades físicas
Contenido
Notes: <number>

## Slide 4
Modos de Clasificar los Materiales
* ¿Qué significa “propiedades
físicas”?
* Clasificando según las propiedades
físicas: Propiedades Magnéticas
* Tipos de comportamiento magnético
* Magnetoresistencia gigante
* Espintrónica
Contenido
Notes: <number>

## Slide 5: Propiedades Magnéticas
Las propiedades magnéticas de los materiales caracterizan el tipo de respuesta de los materiales a un campo magnético aplicado.
La propiedad básica usada para cuantificar esta respuesta es la permeabilidad magnética μ.
La cantidad μ0 es la permeabilidad del vacio (ausencia de cualquier material) de modo que μ = μrμ0 dónde μr recibe el nombre de permeabilidad relativa.
Los diferentes tipos de materiales son afectados en diferentes grados por un campo eléctrico.
Sustancias cuya influencia del campo es despreciable (o sea, μ = μ0) son conocidas como sustancias no magnéticas. Entre ellas tenemos el cobre, el aluminio, los gases y los plásticos.
Notes: <number>

## Slide 6: Los 3 Orígenes de las Propiedades Magnéticas
El momento magnético de un electrón (el electrón tiene carga, masa y un momento magnético) es el fenómeno de la mecánica cuántica de espín electrónico. La naturaleza de este giro hace que el electrón sólo pueda estar en uno de dos estados, con el campo magnético apuntando "hacia arriba" o "hacia abajo". Estos giros pueden cooperar en algunos casos originando un momento magnético (macroscópico) a un material. Este efecto es la principal causa del ferromagnetismo.
El momento angular orbital-electrónico de los electrones alrededor del núcleo. Cuando estos pequeños dipolos magnéticos están alineados en la misma dirección, sus respectivos campos magnéticos se suman para crear un campo macroscópico mensurable.
Los momentos magnéticos nucleares también ocurren. Sin embargo, como son miles de veces más pequeños que los momentos magnéticos de electrones generalmente son insignificantes. Los momentos magnéticos nucleares son importantes en algunas situaciones, tales como en su uso en formación de imágenes por resonancia magnética (MRI) en la medicina.
Notes: <number>

## Slide 7
Alineación de los espines. Los electrones 3d de los átomos orientarán sus espines en una misma dirección siempre que sea posible. La mecánica cuántica hará que un segundo electrón en el orbital se alinee en la orientación opuesta.
Materials Science for Engineers, Lawrence Van Vlack, Addison-Wesley, Reading, MA, 1971.
El Espín y las Propiedades Magnéticas

## Slide 8: Propiedades Magnéticas
El término diamagnetismo se aplica a los materiales que repelen un campo magnético. Es algo análogo al comportamiento dieléctrico de materiales.
El término paramagnetismo se aplica a los materiales que son atraídos débilmente por un campo magnético.
El término ferromagnetismo se aplica a los materiales (tales como el hierro) que forman imanes permanentes o son fuertemente atraídos a los imanes. Es el único tipo de respuesta magnética que presenta fuerzas suficientemente fuertes para ser sentidas. Es responsable de los fenómenos comunes de magnetismo que se observan en el día-a-día. Sólo unas pocas sustancias son ferromagnéticas. Las más comunes son el hierro, el níquel, el cobalto y la mayoría de sus aleaciones, y algunos compuestos de las tierras raras. Es algo análogo al comportamiento ferroeléctrico en dieléctricos.
Notes: <number>

## Slide 9: Diamagnetismo
El diamagnetismo aparece en todos los materiales, y es la tendencia de un material a oponerse a un campo magnético aplicado, y por lo tanto, a ser repelidos por un campo magnético. Diamagnetismo surge de movimientos orbitales de los electrones --- y no de los espines de los electrones. En estos materiales los espines generan un campo neto nulo. En los materiales para y ferromagnéticos, este efecto diamagnético es sobrepasado por efectos mucho más intensos causados ​​por los espines de los electrones no apareados.

## Slide 10: Diamagnetismo y Superconductividad
Los superconductores exhiben diamagnetismo perfecto, o “superdiamagnetism”, de tal manera que generan una magnetización espontánea en el material que se opone directamente a la dirección de un campo aplicado.
http://www.liveleak.com/view?i=609_1216019628
Notes: Video on slide
<number>

## Slide 11: Paramagnetismo
Mientras que los pares de electrones están obligados por la mecánica cuántica a tener sus momentos magnéticos intrínsecos (“giro” o “spin”) en direcciones opuestas, haciendo que sus campos magnéticos se cancelen, un electrón desapareado está libre para alinear su momento magnético en cualquier dirección. Cuando se aplica un campo magnético externo, estos momentos magnéticos tenderán a alinearse en la misma dirección que el campo aplicado, reforzándolo. Cuando este efecto sobrepasa el efecto diamagnético, se dice que el material es paramagnético.

## Slide 12: Ferromagnetismo
Un material ferromagnético, así como una sustancia paramagnética, tiene electrones desapareados. Sin embargo, además de la tendencia intrínseca del momento magnético de los electrones de ser paralelo al campo aplicado, también hay una tendencia en estos materiales a que estos momentos magnéticos se orienten en paralelo entre sí para mantener un estado energético bajo. Por lo tanto, incluso cuando se elimina el campo aplicado, los electrones en el material pueden permanecer alineados y mantener su orientación paralela.

## Slide 13: Dominios Magnéticos en Materiales Ferromagnéticos
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_domain
Los dominios magnéticos se pueden ver con un microscopio de efecto Kerr como se ve en esta micrografía de NdFeB. El microscopio Kerr utiliza la reflección con intensidad distinta de un haz de luz sobre superficies magnetizadas.

## Slide 14
Se puede cambiar la Magnetización en un Dominio
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moving_magnetic_domains_by_Zureks.gif
Movimiento del contorno del dominio en un grano de acero-silicio causado por un aumento del campo magnético externo en la dirección "hacia abajo", observado en un microscopio de efecto Kerr. Las áreas blancas son dominios con magnetización dirigida hacia arriba, las áreas oscuras son dominios con magnetización hacia abajo.

## Slide 15
0
Campo
aplicado
Se puede crear un magneto o “escribir”
Materials Science for Engineers, Lawrence Van Vlack, Addison-Wesley, Reading, MA, 1971.
Sondeo de materiales ferromagnéticos

## Slide 16: Usando Materiales Ferromagnéticos para Escribir
http://www.youtube.com/watch?v=xO_nEuWvhPI
Notes: Video on this slide.
<number>

## Slide 17: Propiedades Magnéticas y Escala de Tamaño
La escala de tamaño puede afectar las propiedades magnéticas
Materiales nano-magnéticos
Magnetoresistencia Gigante (GMR)

## Slide 18: Materiales nano-magnéticos
http://www.engineeringtv.com/video/Magnetic-Nanomaterials
Notes: Video takes a few seconds to start.
<number>

## Slide 19: Magnetoresistencia Gigante
http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_magnetoresistance
En un GMR de multicapas, dos o más capas de un metal ferromagnético están separadas por un espaciador muy delgado (aproximadamente 1 nm) de un metal no ferromagnético. A ciertos espesores, la interacción entre los ferromagnéticos adyacentes puede favorecer energéticamente la magnetización de las capas adyacentes en una alineación antiparalela. La resistencia eléctrica del dispositivo es normalmente mayor en el caso de alineación anti-paralela. Este cambio en la resistencia se puede utilizar como una escritura. GMR ha provocado el surgimiento de un nuevo campo de la electrónica llamada espintrónica que se ha utilizado ampliamente en las cabezas lectoras de los discos duros modernos y sensores magnéticos. Una información binaria puede ser guardada en un disco duro usando la diferencia en resistencia entre las alineaciones paralelas y antiparalelas de las capas como un método de almacenamiento de 1’s y 0’s.

## Slide 20: Magnetoresistencia Gigante
http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_magnetoresistance
Válvula de espín mediante GMR. FM significa metal ferromagnético, NM es metal normal, ↑ es el espín de un electrón hacia arriba y ↓ el espín hacia abajo. Las flechas negras verticales en las capas FM muestran la dirección de la magnetización. Las flechas a través de las válvulas de espín muestran el paso de electrones. Una curva en la trayectoria indica que un electrón se dispersa, lo que causa un aumento de la resistencia al flujo.

## Slide 21: Espintrónica
http://www.youtube.com/watch?v=xPIbGq634yU&feature=player_embedded