## Slide 1
Traducción: Prof. Esteban Rosim Fachini – Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2: Unidad 3 Visión General de Materiales
Conferencia 8
Clasificando los Materiales según sus Propiedades Físicas: Propiedades Eléctricas, Parte II

## Slide 3
Las Unidades Básicas para Hacer Materiales—Átomos
Átomos, Moléculas y Materiales
Modos de clasificar los Materiales
* Tipo de enlace químico
* Orgánico e Inorgánico
* Fase
* Estructura
* Propiedades químicas
* Propiedades físicas
Contenido
Notes: <number>

## Slide 4
Modos de Clasificar los Materiales
* ¿Qué significa “propiedades físicas”?
* Clasificando según las propiedades físicas: Propiedades eléctricas:
* Propiedades de Conducción de Corriente Eléctrica:
* Conducción iónica (catiónica y aniónica)
Contenido
Notes: <number>

## Slide 5: Propiedades Físicas
Las propiedades físicas son las que se pueden observar sin que la sustancia cambie químicamente.
Una propiedad física es cualquier propiedad del material que describa una interacción con otros materiales o el ambiente que no sea química.
Una propiedad del material puede ser constante o una función de variables tales como temperatura, presión o frecuencia de excitación.
Notes: <number>

## Slide 6: Las Propidades Eléctricas de los materiales incluyen: (1) Conducción de Corriente Eléctrica * Conducción por Electrón y Hueco *Conducción iónica (catiónica y aniónica) (2) Polarización (propiedades Dieléctricas)

## Slide 7: Recuerde: Conducción de Corriente Eléctrica (transporte debido a un campo eléctrico) en un material proviene de: (1) Conducción por electrón y hueco y/o (2) Conducción iónica (catiónica y aniónica)

## Slide 8: Conducción de Corriente Eléctrica: Propiedades de Conducción Iónica

## Slide 9: Conducción Iónica en Materiales Conducción Iónica en sólidos Conducción Iónica en líquidos Conducción Iónica en gases (plasmas)

## Slide 10
From: http://www.bing.com/images/search?q=ionic+conduction&id
=226A0DC7E058060B5894A07E35DD03A9C8C33804&FORM=IQFRBA
Comparación de la Conducción Iónica en Sólidos y Líquidos
Sólido
Los iones están fijados en el retículo y no se pueden mover
Los iones ahora se pueden mover y conducir electricidad
Fundido o en solución
Iones + se mueven
al polo negativo
Iones - se mueven
al polo positivo

## Slide 11
From: http://www.bing.com/images/search?q=ionic+conduction&id
=226A0DC7E058060B5894A07E35DD03A9C8C33804&FORM=IQFRBA
Conductores Iónicos Sólidos
http://www.bing.com/images/search?q=pictures+of+Beta+Alumina&view=detail&id=4E87E2F83BB35BF71ED57D28BA646FE54BB2DA95&first=1
Beta-Alúmina sólida (con Na)
Sólidos convencionales

## Slide 12
Simulaciones Moleculares Dinámicas de la Beta-Alúmina de Sodio.
Vea S. Edvardsson et. al., J. Phys. C. 6,1319 (1994).
http://www.fos.su.se/~lars/nba.html

## Slide 13
Un electrolito es cualquier sustancia que tiene iones movibles que hacen la sustancia eléctricamente conductora. El electrolito más común es una solución iónica, pero sólidos fundidos y electrolitos sólidos también existen.
Un Conductor Iónico frecuentemente recibe el nombre de Electrolito

## Slide 14: Expresión Matemática para la Densidad de Corriente Iónica Debido a un Campo Eléctrico
Densidad de corriente J es más útil que corriente I porque no depende del tamaño de la muestra.
Se emplean los mismos conceptos de resistencia, resistividad y conductividad que usamos para la conducción por electrones y huecos.
Campo eléctrico
Número de iones del tipo 1 por volumen
Número de iones del tipo 2 por volumen
Densidad de Corriente
Mobilidad del Ión del tipo 1
Mobilidad del Ión del tipo 2

## Slide 15
Comparación de los Conductores Iónicos de Estado Sólido y Electrónicos Mediante Diagrama Log de la Conductividad Electrónica vs. Log de la Conductividad Iónica
2, 4 y 6 – electrolitos sólidos conocidos
1, 3, y 5 – conductores conocidos de tipo ión-electrón mezclados
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_ion_conductor
Conductividad electrónica
Conductividad iónica

## Slide 16
Algunos ejemplos de Sólidos Inorgánicos Conductores de Iones
Dióxido de zirconio dopado con óxido de calcio y óxido de Itrio. Conductivo por causa de los iones de oxígeno (O2-). Se usa en los sensores de oxígeno.
Electrolito sólido de beta-alúmina. Usado como membrana en diferentes tipos de celdas electroquímicas de sal fundida.
Fluoruro de lantano (III). Conductivo por causa de los iones de flúor (F-). Se emplea en algunas membranas de electrodos selectivos a iones
Sulfuro de plata. Conductivo por causa de los iones Ag+ .Se emplea en algunas membranas de electrodos selectivos a iones.
Algunas cerámicas** de estructura tipo perovskita* - titanato de estroncio, estanato de estroncio. Conductivo por causa de los iones O2-
*Perovskita: trióxido de titanio y de calcio (CaTiO3), o cristales que comparten con este su estructura cristalina.
**Cerámica: sólido no metálico e inorgánico, preparado por acción de calor y subsecuente enfriamiento.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_ion_conductor

## Slide 17
Algunos ejemplos de orgánicos sólidos conductores de iones.
  Geles - poliacrilamidas – el polímero sostiene una solución iónica del electrolito
  Sal disuelta en un polímero – por ejemplo, perclorato de lítio en polietilenglicol (óxido de polietileno).
  Polielectrolitos* - por ejemplo Nafion, un conductor de H+. Se usa en celdas de combustibles.
  _______________
  *Polielectrolito: polímeros cuyo monómero alberga un electrolito. Estos grupos se pueden disociar cuando en solución (por ejemplo, acuosa), tornando el polímero cargado. Un ejempo es el DNA.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_ion_conductor

## Slide 18: Plasma: un ejemplo de un material que presenta conducciones electrónica e iónica

## Slide 19
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lightning_over_Oradea_Romania_3.jpg
Un relámpago en la atmósfera es un ejemplo de plasma. Un rayo descarga típicamente 30,000 amperios hasta a 100 millones de voltios, y emite luz, ondas de radio, rayos X y hasta rayos gama. Las temperaturas alcanzadas en el plasma del rayo pueden llegar a ~28,000 kelvin y las densidades electrónicas pueden pasar de 1024 electrones e iones por metro cúbico.
Plasma

## Slide 20
Sí.
Nanoiónica es el estudio y aplicación del fenómeno, propiedades, efetos y mecanismos de los procesos asociados con el transporte rápido de iones (TRI) en todos los sistemas sólidos a nano-escala.
Los efectos de transporte de iones que pueden ocurrir a nano-escala se usan como base para el desarrollo de nanomateriales para baterías portátiles de lítio y celdas de combustible.
¿Tiene la Escala en Tamaño Algún Efecto en la Conducción Iónica?

## Slide 21
http://www.bing.com/images/search?q=pictures+of+plasma+etching+tools&id=C494C8908B805E2E63647B3930A210CA05784235&FORM=IQFRBA
Plasma
Conducción Iónica en el Procesamiento de Materiales

## Slide 22
Conducción Iónica en Sistemas Biológicos
Sistema Nervioso
http://www.northland.cc.mn.us/biology/AP2Online/Nervous/nerve9.htm

## Slide 23
Conducción Iónica en la Electrónica
Página Web de la Investigacíón de Ryan O'Hayre, CSM. - Advanced Energy Materials ...
Página para acceder a la imagen: http://materials.mines.edu/rc/aeml/Ionic%20transistor.html

## Slide 24
Conducción Iónica en el Almacenaje de Energía
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Recharged.gif

## Slide 25
From: http://www.bing.com/images/search?q=ionic+conduction&id
=226A0DC7E058060B5894A07E35DD03A9C8C33804&FORM=IQFRBA
Sólido
Los iones están fijados en el retículo y no se pueden mover
Los iones ahora se pueden mover y conducir electricidad
Fundido o en solución
Iones + se mueven
al polo negativo
Iones - se mueven
al polo positivo
Información general de Conducción Iónica en Materiales