## Slide 1
Traducción: Prof. Esteban Rosim Fachini – Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2: Unidad 3 Visión General de Materiales
Conferencia 9
Clasificando los Materiales según sus Propiedades Físicas: Propiedades Eléctricas, Parte III

## Slide 3
Las Unidades Básicas para Hacer Materiales—Átomos
Átomos, Moléculas y Materiales
Modos de clasificar los Materiales
* Tipo de enlace químico
* Orgánico e Inorgánico
* Fase
* Estructura
* Propiedades químicas
* Propiedades físicas
Contenido
Notes: <number>

## Slide 4
Modos de Clasificar los Materiales
* ¿Qué significa “propiedades físicas”?
* Clasificando según las propiedades físicas: Propiedades eléctricas
Propiedades Eléctricas
Polarización (Propiedades Dieléctricas)
Dieléctricos especiales
Contenido
Notes: <number>

## Slide 5: Propiedades Físicas
Las propiedades físicas son las que se pueden observar sin que la sustancia cambie químicamente.
Una propiedad física es cualquier propiedad del material que describa una interacción con otros materiales o el ambiente que no sea química.
Una propiedad del material puede ser constante o una función de variables tales como temperatura, presión o frecuencia de excitación.
Notes: <number>

## Slide 6
Posibles reacciones de un material al ser sometido a un campo eléctrico
  Cuando un campo eléctrico es aplicado a un material, él puede:
    Conducir (los electrones, huecos y/o iones se mueven a través de largas distancias debido al campo eléctrico).
    Polarizarse (los electrones, huecos, dipolos y/o iones se mueven a cortas distancias – fracciones de un nanómetro – debido al campo eléctrico).
    Conducir y polarizarse al mismo tiempo.
  Materiales que responden a un campo eléctrico solamente polarizándose se llaman dieléctricos. Son también llamados aislantes.
Notes: <number>

## Slide 7
Propiedades dieléctricas (Polarización) y Materiales Dieléctricos

## Slide 8
¿Cuál es la conexión entre Electrones, Diagramas de Bandas y las Propiedades Dieléctricas?
http://psi.phys.wits.ac.za/teaching/Connell/phys284/2005/lecture-07/lecture_07/node5.html

## Slide 9
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=p_ubxdTOV34
¿Cuál es la conexión entre Electrones, Diagramas de Bandas y las Propiedades Dieléctricas?

## Slide 10
¿Cuál es la conexión entre Moléculas Polares y las Propiedades Dieléctricas?

## Slide 11
http://photonicswiki.org/index.php?title=Polarization_and_Polarizability
¿Cuál es la conexión entre Moléculas Polares y las Propiedades Dieléctricas?

## Slide 12
+
+
+
+
−
−
−
−
+
En ausencia de un campo externo
Campo externo presente
+ + + + + + +
− − − − − − −
+
+
+
+
−
−
−
−
+
¿Cuál es la conexión entre los Iones y las Propiedades Dieléctricas?

## Slide 13
http://photonicswiki.org/index.php?title=Polarization_and_Polarizability
¿Cuál es la conexión entre los Iones y las Propiedades Dieléctricas?

## Slide 14
Polarización Electrónica: los electrones en los átomos quedan desplazados en relación al núcleo.
Polarización Iónica: los cationes y aniones en un cristal iónico quedan desplazados unos en relación a otros.
Polarización Orientada (Dipole): dipolos permanentes (como el H2O) se alinean.
Resumiendo, hay 3 modos de un material polarizar en presencia de un campo eléctrico:

## Slide 15: Dieléctricos
Materiales altamente aislantes con electrones de valencia fuertemente enlazados y sin iones móviles.
  Son muy poco conductores de electricidad, pero polarizan bajo un campo eléctrico.
Polarización—y no conducción– es la respuesta de un material dieléctrico (aislante) a campos eléctricos.
Son materiales que distorcionan su distribución de carga (de electrones, dipolos, y iones) intentando reducir un campo eléctrico aplicado---por lo tanto son nombrados dieléctricos.
Materiales dieléctricos son usados como aislantes eléctricos. También son usados mecánica y químicamente (en micro -y nano- procedimientos) como capas protectoras.
Notes: <number>

## Slide 16: Caracterización de las Propiedades Dieléctricas
Los materiales dieléctricos son caracterizados mediante los parámetros:
    Permitividad ε
    Constante dielétrica k
La constante dieléctrica k es simplemente la relación
Donde ε0 es la permitividad del vacío, o sea, la permitividad de una región sin ningún tipo de material.
Notes: <number>

## Slide 17
Respuesta de Frecuencia en la Polarización
Respuesta de frecuencia de los principales mecanismos de polarización
From: http://photonicswiki.org/index.php?title=Polarization_and_Polarizability

## Slide 18: Propiedades Dieléctricas (Cont.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric
Los valores de la constante dieléctrica k o de la permitividad ε representan la capacidad de un aislante en oponerse al campo eléctrico impuesto. Debido a esta propiedad polarizante, cuando se aplica una diferencia de voltaje a través de un capacitor, este acumulará más carga cuanto mayor sea su k (o su equivalente permitividad ε).
Carga
Campo eléctrico E
Placa área A
dieléctrico
Separación entre placas d
Notes: <number>

## Slide 19: Propiedades Dieléctricas (Cont.)
Ruptura
  Si el campo aplicado es suficientemente grande, las especies con cargas eléctricas (electrones, huecos, iones) podrán recombinarse y empezar a conducir corriente. Este fenómeno se conoce como ruptura dieléctrica. En otras palabras, cuando la ruptura dielétrica ocurre, empieza el movimiento de electrones, huecos e iones a causa del campo eléctrico impuesto y no solamente la polarización.
Notes: <number>

## Slide 20
  Entre las sustancias con constante dieléctrica pequeña está el alto vacío, el aire seco, y la mayoría de los gases puros y secos como el argón y el nitrógeno.
  Tales sustancias no polarizan mucho y no alcanzan el punto de ruptura fácilmente
  La constante dieléctrica del aire es: kair ≈ 1
  Entre los materiales con constante dieléctrica moderada está el agua destilada, papel, mica, polietileno y vidrio. Los óxidos metálicos, en general, tienen constantes dieléctricas grandes.
Propiedades Dieléctricas (Cont.)
Notes: <number>

## Slide 21
Sustancias con k grandes, como es el caso del óxido de háfnio, permiten la manufatura de capacitores muy dieléctricos y de pequeño volume, haciendo posible puertas (“gates”) muy finas en los MOSFETs.
Sustancias con k pequeñas, como la sílica nanoporosa, permiten hacer inter-conecciones complicadas en un micro-chip.
Propiedades Dieléctricas (Cont.)
Notes: <number>

## Slide 22: Materiales Diéctricos con k grandes
Ta2O5 k = 22-30
TiO2 k = 20-85
Nb2O5 k = 11
HfO2 k = 17
Y2O3 k =15
Notes: <number>

## Slide 23: Materiales Diéctricos con k pequeña
FSG, (vidrio de silicato fluorado) k= 3.4-4.1
HSQ, (Silsesquioxano de Hidrógeno) k = 2.9
Sílica nanoporosa k = 2.6-2.9
Poliimida fluorinada k = 2.6-2.9
PTFE,Teflon® (politetrafluoroetileno) k = 1.9
DVS-BCB, (Benzociclobuteno) k = 2.65
Hidrocarburo aromático k = 2.65
Notes: <number>

## Slide 24: Dieléctricos Especiales: Materiales Ferroeléctricos Materiales Piezoeléctricos

## Slide 25: El término Ferroeléctrico no tiene nada que ver con el hierro (Fe) pero fue acuñado por analogía a Ferromagnéticos, que veremos en la clase 11.

## Slide 26: Propiedades Ferroeléctricas
Materiales Ferroeléctricos son los que se pueden polarizar espontáneamente. Tal polarización puede ser revertida aplicando un campo eléctrico externo. En el ejemplo arriba, la polarización proviene de los desplazamientos relativos de los iones O2- y Ti4+ de sus respectivas posiciones iniciales.
http://www.pirellilabs.com/web/material_innovation/materials_device_for_telecommunication/dielectric_ferroelectric_materials/default.page
Ba
Ti
O
Notes: <number>

## Slide 27: Curva de Histéresis de un Ferroeléctrico
http://electrons.wikidot.com/ferroelectrics
Cuando un campo externo es aplicado a un ferroeléctrico, este se polariza.
La polarización se satura (D) cuando los dominios en el material están alineados.
La polarización es reversible si se aplica un campo externo opuesto.
Notes: <number>

## Slide 28: Propiedades Piezoeléctricas
Cuando una fuerza externa (p.ej., compresión, tensión) es aplicada a un material piezoeléctrico, se genera un campo eléctrico debido a la polarización del material.
Celda unitaria tetragonal del titanato de plomo
http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity
Notes: <number>

## Slide 29
Efecto Piezoeléctrico---¡es reversible!
Un disco piezoeléctrico engendra un voltage cuando deforma (el cambio en la forma está muy exagerado en la figura…)
http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity

## Slide 30
Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) de una hilera de nanoalambres de óxido de cinc crecidos lateralmente. Dispositivos que generan hasta 1.2 V pueden ser fabricados usando cerca de 20.000 nanoalambres de óxido de cinc en cada generador.
From:http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100328170247.htm
Una fuente de alimentación basada en el efecto piezoelétrico hecha de nanoalambres de ZnO